附件：

产品技术参数
	序号
	产品名称
	产品技术参数
	单位报价（元）
	备注

	1
	护士毛衣
	1.外观：颜色及材质根据院方需要提供制作样品，提供不符合院方要求产品的视为无效响应

等级：一等品      
33.七针机、16型线

4.面料成分：30%棉70%羊毛

5. 耐干摩擦、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐水色牢度≥4-5级

6.甲醛含量≤70mg/kg

7.PH值4.0-8.5、

8.可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg
9.水洗尺寸变化率：直向≤4.0%

横向≤4.0%

10.要求：产品必须符合国家GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范标准B类标准

11.要求：制作工艺精美、缝制工艺均匀、无跳针、无异味、柔软舒适、美观大方、环保、
	
	


注：1.提供产品需满足以上技术参数要求

      2.需提供近6个月产品省级以上国家纺织产品检验机构出具的检测报告及发票原件
